Министерство образования Российской Федерации

Тверской государственный технический университет

_______________________________________________

## Кафедра «Технология металлов и материаловедение»

### МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ

НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ

Методические указания к лабораторным работам

по дисциплине «Технология конструкционных материалов»

для студентов машиностроительных специальностей

### Тверь 2004

Изложены основные понятия классификации движений в металлорежущих станках. Даны определения схемы обработки резанием, основных составляющих режима резания на примере станков токарной и фрезерной группы. Кратко описаны характеристики процессов точения и фрезерования.

Предназначены для студентов специальностей 120100-Технология машиностроения; 210200-Автоматизация технологических процессов и производств (в машиностроении); 170900-Подъемно-транспортные, строительные дорожные машины и оборудование; 170500-Машины и аппараты химических производств; 170600-Машины и аппараты пищевых производств.

Обсуждены и рекомендованы к печати на заседании кафедры (протокол № 6 от 26 февраля 2004 г.).

Составитель:  Барчуков Д.А.

Тверской государственный

технический университет, 2004

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ

## НА  СТАНКАХ ТОКАРНОЙ ГРУППЫ

## Цель работы: получить представление об основных типах металлорежущего оборудования на примере станков токарной группы. Ознакомиться с главным и вспомогательными движениями заготовки и инструмента на каждом из представленных станков и с выполняемыми на них основными операциями механической обработки.

## Cодержание работы: 1. Ознакомиться с основными типами металлорежущих  станков токарной  группы,  представленных в лаборатории. 2. Изучить способы закрепления заготовки, главное и вспомогательные движения заготовки и (или) инструмента на металлорежущем оборудовании. 3. Изучить основные операции, выполняемые на станках токарной группы. 4. Выполнить механическую обработку заданной детали.

- Классификация движений в металлорежущих станках.

Схемы обработки резанием

Обработка металлов резанием — это процесс срезания режущим инструментом с поверхности заготовки слоя металла для получения требуемой геометрической формы,  точности размеров и шероховатости поверхностей детали.

Для осуществления процесса резания необходимо наличие относительных движений между заготовкой и режущим инструментом. Каждый станок имеет рабочие органы (шпиндели, суппорты, столы и др.), которым сообщаются движения, определяемые назначением станка и характером выполняемых видов обработки. Движения рабочих органов станков подразделяют на движения резания, установочные и вспомогательные (рис.1).

Рис.1. Схемы обработки резанием: а – точение; б – строгание; в – шлифование (V – главное движение; Sп, Sпр, Sкр – движения подачи; St – установочное движение).

Движения, при которых с обрабатываемой заготовки срезается слой металла и изменяется состояние обработанной поверхности, называют движениями резания. К ним относят главное движение и движение подачи. Движение, определяющее скорость отделения стружки, принимают за главное движение — скорость резания. Движение, обеспечивающее непрерывность врезания режущего лезвия инструмента в новые слои материала, принимают за движение подачи.

Главное движение V и движение подачи S могут быть непрерывными или прерывистыми, а по-своему характеру  вращательными, поступательными, возвратно-поступательными и т. д.

При обработке резанием главное движение имеет заготовка (точение) или инструмент (фрезерование); движение подачи имеет инструмент (точение) или заготовка (фрезерование).

Движения рабочих органов станка, обеспечивающие такое положение инструмента относительно заготовки, при котором с неё срезается определенный слой материала, называют установочными движениями. На схемах обработки их обозначают St.

Движения рабочих органов станка, которые не имеют непосредственного отношения к процессу резания и служат для транспортировки и закрепления заготовки или инструмента, быстрых перемещений рабочих органов, переключения скоростей резания и подачи и т. п., называют вспомогательными движениями.

Под схемой обработки понимают условное изображение обрабатываемой заготовки, ее установки и закрепления на станке с указанием положения режущего инструмента относительно заготовки и движений резания. Инструмент показывают в положении, соответствующем окончанию обработки поверхности заготовки. Обработанную поверхность на оригинале схемы выделяют другим цветом, на светокопиях — утолщенными линиями.

В процессе обработки на заготовке различают (рис.1, а): обрабатываемую поверхность 1, с которой срезается слой материала; обработанную поверхность 3, с которой срезан слой материала в виде стружки; поверхность резания 2, образованную главным режущей кромкой инструмента и являющуюся переходной между обрабатываемой и обработанной поверхностями.

### 2. Характеристика процесса точения

Технологический метод формообразования поверхностей заготовок точением характеризуется наличием двух движений: вращательным движением заготовки (скорость резания) и поступательным движением режущего инструмента (движение подачи).

На вертикальных полуавтоматах и автоматах и токарно-карусельных станках заготовки имеют вертикальную ось вращения, на всех прочих — горизонтальную. Движение подачи осуществляется параллельно, перпендикулярно или под углом к оси вращения заготовки.

На станках токарной группы обрабатывают в основном наружные и внутренние поверхности, имеющие форму тел вращения, а также плоские (торцовые) поверхности (рис.2).

Рис. 2.  Схемы    обработки   заготовок   на   токарно - винторезном  станке:       а-в – обтачивание наружных цилиндрических поверхностей; г – подрезание торцов; д – обтачивание галтелей; е – протачивание канавок; ж – сверление отверстия; з, и - растачивание внутренних цилиндрических отверстий; к, л – отрезка (V-скорость резания; S-подача, мм/мин)

На специальных и специализированных станках можно обрабатывать и более сложные поверхности, например поверхности, описываемые уравнением спирали Архимеда,  циклоиды и т. д., а также плоские многогранники (четырех-, шестигранные плоские поверхности и т. д.).

Под термином точение (обтачивание), как правило, понимают обработку наружных поверхностей. Разновидностями точения являются: растачивание — обработка внутренних поверхностей; подрезание — обработка плоских (торцовых) поверхностей; разрезание — разделение заготовки па части или отрезание готовой  детали от ее заготовки — пруткового проката.

# Задание

Выполнить на токарном станке механическую обработку детали, указанной на рис.3. Использовать при этом на станке параметры режима резания, назначенные преподавателем. Данные занести в таблицу.

 25

 10

12

30

# Рис.3. Деталь для обработки на токарном станке

Таблица

| № п/п | Наименование перехода | Наименование обрабатываемой поверхности | Параметры режима резания |
| --- | --- | --- | --- |

###### Содержание отчета

- Записать классификацию движений в металлорежущих станках. Дать определения главного и вспомогательного движений.

- Указать основные типы металлорежущих станков токарной группы.

- Начертить деталь с указанием получаемых размеров (рис.3). Отобразить схему обработки данной детали. Записать наименование используемого оборудования, вспомогательного и режущего инструмента.

- Выводы по работе.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ

## НА  СТАНКАХ ФРЕЗЕРНОЙ ГРУППЫ

## Цель работы: получить представление об основных типах металлорежущего оборудования на примере станков фрезерной группы. Ознакомиться с элементами процесса резания на одном из представленных станков и с выполняемыми на них основными операциями механической обработки.

Cодержание работы: 1. Ознакомиться с основными типами металлорежущих  станков фрезерной группы, представленных в лаборатории. 2. Изучить способы закрепления заготовки, главные и вспомогательные движения заготовки и (или)  инструмента  на металлорежущем оборудовании. 3. Изучить  основные  операции,  выполняемые на станках фрезерной группы. 4. Выполнить механическую обработку заданной детали.

1. Элементы резания и геометрия срезаемого слоя

Элементами процесса резания являются скорость резания, подача и глубина резания. Совокупность этих величин называют режимом резания.

Скоростью резания (V) называют путь точки режущего лезвия инструмента относительно заготовки в направлении главного движения в единицу времени. Скорость резания измеряют в м/мин при всех видах обработки резанием, кроме шлифования, где ее измеряют в м/с.

Если главное движение является вращательным (точение), то скорость резания (в м/мин)

v=πDзагn1000,

где   Dзаг — наибольший диаметр обрабатываемой поверхности  заготовки, мм; n — частота вращения заготовки, об/мин.

Подачей S называют путь точки режущего лезвия инструмента (рис.1) относительно заготовки в направлении движения подачи за один оборот или за один двойной ход заготовки или инструмента. При разных технологических методах обработки подача имеет одну из следующих размерностей: мм/об — точение, сверление; мм/дв. ход — строгание, долбление; мм/мин — фрезерование и т. д. Различают подачи: продольную – S пр; поперечную – S п; вертикальную – S в; наклонную – S н; круговую – S кр; тангенциальную – S т; окружную – So и др.

Глубиной резания t называют расстояние между обрабатываемой и обработанной поверхностями заготовки, измеренное перпендикулярно к последней, за один рабочий ход инструмента относительно обрабатываемой поверхности. Глубину резания измеряют в миллиметрах.

###### Рис.1. Элементы  резания и геометрия срезаемого слоя: V - скорость резания; Sпр - продольная подача; a, b – толщина и ширина срезаемого слоя

При точении цилиндрической поверхности глубину резания (в мм) определяют как полуразность диаметров до и после обработки:

t=Dзаг−d2,

где d — диаметр обработанной цилиндрической поверхности, мм.

При рассмотрении физической сущности процесса резания используют понятия ширины и толщины срезаемого слоя материала.

Ширина срезаемого слоя В — расстояние между обрабатываемой и обработанной поверхностями, измеренное по поверхности резания (рис.2).

а)

б)

Толщина срезаемого слоя a — расстояние, измеренное по нормали к поверхности резания, между двумя последовательными положениями поверхности резания за время одного оборота заготовки.

### Рис.2. Глубина резания t и  ширина срезаемого  слоя b при фрезеровании: а – дисковой фрезой; б – концевой фрезой

# 2. Характеристика процесса фрезерования

Фрезерование является одним из высокопроизводительных и распространенных методов обработки поверхностей заготовок многолезвийным режущим инструментом — фрезой.

Технологический метод формообразования поверхностей фрезерованием характеризуется главным вращательным движением инструмента и обычно поступательным  движением подачи.    Подачей   может   быть  и  вращательное движение заготовки вокруг оси вращающегося стола или барабана (карусельно-фрезерные и барабанно-фрезерные станки).

На фрезерных станках обрабатывают горизонтальные, вертикальные и наклонные плоскости, фасонные поверхности, уступы и пазы различного профиля (рис.4). Особенностью процесса фрезерования является прерывистость резания каждым зубом фрезы. Зуб фрезы находится в контакте с заготовкой и выполняет работу резания только на некоторой части оборота, а затем продолжает движение, не касаясь заготовки, до следующего врезания. Врезание зуба фрезы в заготовку сопровождается ударами, что приводит к неравномерности процесса резания, вибрациям и повышенному износу зубьев, а также отрицательно сказывается на точности и шероховатости обработанной поверхности.

Задание

Выполнить на фрезерном станке механическую обработку детали, размеры которой  указаны на рис.3. Использовать при этом параметры режима резания, назначенные преподавателем. Данные занести в таблицу.

80

20

50

35

15

# Рис.3. Деталь для обработки на фрезерном станке

Таблица

| № п/п | Наименование перехода | Наименование обрабатываемой поверхности | Параметры режима резания |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 4. Схемы обработки поверхностей заготовок на фрезерных станках: а, б – горизонтальных плоскостей; в, г –  вертикальных плоскостей; д-ж – наклонных плоскостей и скосов; з – комбинированных плоскостей; и, к – уступов и прямоугольных пазов; л-с – пазы; т – фасонные поверхности (V-скорость резания; S-подача, мм/мин)

###### Содержание отчета

1.     Записать  определения основных параметров режима резания: скорости резания, подачи, глубины резания.

- Указать основные типы металлорежущих станков фрезерной группы.

#### Начертить деталь с указанием получаемых размеров (рис.3). Отобразить схему обработки данной детали. Записать наименование используемого оборудования, вспомогательного и режущего инструмента.

- Выводы по работе.

#### Контрольные вопросы

- Дайте определение составляющих режима резания и назовите их размерности.

- Назовите основные движения на токарных и фрезерных станках.

- Какое движение называют главным?

- Какое движение называют движением подачи?

- Что называется скоростью резания?

- Что понимают под схемой обработки поверхности заготовки?

- Назовите факторы, определяющие качество поверхностного слоя обработанных поверхностей деталей машин.

- Назовите критерии обрабатываемости конструкционных материалов.

- Перечислите основные виды поверхностей, обрабатываемых на токарных станках.

- Приведите пять типовых схем обработки поверхностей заготовок на станках токарной группы.

- Перечислите возможные способы получения наружных конических поверхностей на станках токарной группы.

- Приведите пять типовых схем обработки поверхностей заготовок на станках фрезерной группы.

Библиографический список рекомендованных источников

- Технология конструкционных материалов: Учебник для машиностроительных    специальностей      вузов    /  А.М.  Дальский, И.А. Арутюнова, Т.М. Барсукова и др./ Под общ. ред. А.М. Дальского. М.: Машиностроение, 2000. 448 с.

- Фетисов Г.П., Карпман М.Г., Матюнин В.М. Материаловедение и технология металлов. М.: Высшая школа, 2000. 638 с.

- Справочник  технолога – машиностроителя.   В 2-х т.    / Под  ред.        А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. М.: Машиностроение, 1985. 656 с.

- Технология токарной обработки: Учебное пособие / Схиртладзе А.Г., Матвеев А.И., Андреев Г.Н. и др. Тверь: ТГТУ, 1997. 544 с.

### Механическая обработка деталей на металлорежущих станках

Методические указания к лабораторным работам

по дисциплине «Технология конструкционных материалов»

для студентов машиностроительных специальностей

Составитель: Д.А. Барчуков

Редактор: И.В. Шункова

Технический редактор: Г.В. Комарова

____________________________________________________________________

Подписано в печать

Формат 6084 1/16

Физ. печ. л.   0,75       	            Усл. печ. л. 0,7	                  Уч.-издат. л. 0,65

Тираж 100 экз.		            Заказ №			        Цена 5 руб. 80 коп.

____________________________________________________________________     Издательство ТГТУ