КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«КОНСТРУКЦИОННЫЕ И БИОМАТЕРИАЛЫ»

Задание №1

Используя справочные данные, постройте диаграмму растяжения материала. На основании построенной диаграммы определите твёрдость материала по шкале Бринелля и твёрдость на пределе текучести. Сравните полученные результаты со справочными данными. Постройте разгрузочную кривую для напряжения σmax и определите увеличение температуры материала, возникающее вследствие однократной пластической деформации, максимальное напряжение в процессе которой достигает значения σmax.

| Вариант № | материал | максимальное напряжение σmax, кг/мм2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Л68 | 25 кг/мм2 |
| 2 | У8ГА | 52 кг/мм2 |
| 3 | Бр. Мц5 | 20 кг/мм2 |
| 4 | ВТ1-2 | 50 кг/мм2 |
| 5 | НМЖМц 28-2,5-1,5 | 35 кг/мм2 |
| 6 | МН19 | 25 кг/мм2 |
| 7 | ЛН65-5 | 35 кг/мм2 |
| 8 | 12Х5МА | 52 кг/мм2 |
| 9 | ЭИ846 | 45 кг/мм2 |
| 10 | Медь М4 | 15 кг/мм2 |
| 11 | Капрон | 50МПа |
| 12 | Полиамид П-68 | 45МПа |
| 13 | Полипропилен | 28МПа |
| 14 | Полиуретан | 50МПа |
| 15 | Фторопласт-3 | 30МПа |

Задание №2

Дайте расшифровку привёдённого обозначение твёрдости. Приведите схематичное изображение методики её измерения и определите величину использовавшегося при этом максимального вдавливающего усилия. Определите ориентировочные значения предела прочности и предела текучести. Дайте ориентировочную оценку максимального вдавливающего усилия, которое потребуется приложить при измерении такой же твёрдости по методике Бринелля, при использовании сферического индентора диаметром D.

| Вариант № | обозначение твёрдости | диаметр сферического индентора D |
| --- | --- | --- |
| 1 | 220 HV 10/40 | 7мм |
| 2 | 575 HBW 2,5/187,5/30 | 1,5мм |
| 3 | 180HB | 8мм |
| 4 | 250 НВ 5/750 | 12мм |
| 5 | 61,5 HRC | 5мм |
| 6 | 23HRC | 3мм |
| 7 | 80HRA | 1,5мм |
| 8 | 30 HRB | 2,5мм |
| 9 | 500 HV 10 | 1мм |
| 10 | 420 HB 2,5/200 | 5мм |
| 11 | 250 H0,2, МПа | 7мм |
| 12 | 400HBW 1,5/150 | 1мм |
| 13 | 35 HRB | 4мм |
| 14 | 470 HV | 2,5мм |
| 15 | 180 H0,2, МПа | 12мм |

Задание №3

Используя справочные данные, постройте диаграмму состояния двухкомпонентного сплава. Для заданного процентного состава: определите температуру полного плавления и температуру полного затвердевания расплава, охарактеризуйте фазовый состав и приведите схематичное изображение микроструктуры; используя правило Курнакова определите предел прочности на разрыв и удельную электропроводность сплава.

| Вариант № | сплав | Содержание первого компонента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Al-Cu | 90% |
| 2 | Cu-Be | 10% |
| 3 | Fe-Cu | 80% |
| 4 | Cu-Si | 86% |
| 5 | Cu-Mn | 40% |
| 6 | Sn-Cu | 30% |
| 7 | Cu-Sb | 90% |
| 8 | Cu-P | 60% |
| 9 | Zn-Cu | 70% |
| 10 | Al-Si | 70% |
| 11 | Pb-Sn | 60% |
| 12 | Fe-Ni | 80% |
| 13 | Mg-Al | 10% |
| 14 | Fe-Cr | 20% |
| 15 | Zn-Sn | 30% |

Задание №4

Используя диаграмму состояния системы железо - углерод определите температурно-временной режим требуемого вида термообработки стали. Определите фазовый состав и охарактеризуйте микроструктуру стали до и после термообработки. Используя механические характеристики фазовых компонент и правило Курнакова определите твёрдость по шкале Бринелля, максимальное относительное удлинение и предел прочности стали до и после термообработки. Сравните полученные результаты со справочными данными.

| Вариант № | сталь | Вид термообработки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 60Г | улучшение |
| 2 | У7 | закалка + средний отпуск |
| 3 | У12 | закалка + низкий отпуск |
| 4 | 45Н | нормализация |
| 5 | 14Г2 | изотермический отжиг |
| 6 | У12 | неполный отжиг |
| 7 | 08Х18Н10Т | полный отжиг |
| 8 | 09Г2С | рекристаллизационный отжиг |
| 9 | У10А | диффузионный отжиг |
| 10 | 40Х | полный отжиг + закалка |
| 11 | 08х17н13м2т | изотермический отжиг |
| 12 | 45 | закалка |
| 13 | Ст3 | полный отжиг |
| 14 | 9ХВГ | закалка + улучшение |
| 15 | Ст20 | гомогенизация |

Задание №5

Определите электропроводность и диэлектрическую проницаемость материала на основании известных коэффициентов отражения и поглощения нормально падающего монохроматического света. Охарактеризуйте электрические свойства материала и отнесите его к одному из известных классов.

| Вариант № | Коэффициент отражения | Коэффициент поглощения | Толщина образца | Длина волны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10% | 0,1м-1 | 1см | 12нм |
| 2 | 98% | 0,5 м-1 | 12мм | 10нм |
| 3 | 12% | 0,01 м-1 | 54мм | 15нм |
| 4 | 50% | 0,6 м-1 | 2,5см | 20нм |
| 5 | 6% | 0,9 м-1 | 11мм | 50нм |
| 6 | 0,1% | 0,11 м-1 | 3см | 100нм |
| 7 | 42% | 0,67 м-1 | 5мм | 120нм |
| 8 | 81% | 0,09 м-1 | 15мм | 70нм |
| 9 | 3% | 1,1 м-1 | 1,5см | 75нм |
| 10 | 55% | 9,3 м-1 | 6мм | 18нм |
| 11 | 95% | 0,02 м-1 | 1,2см | 54нм |
| 12 | 73% | 0,3 м-1 | 9мм | 67нм |
| 13 | 59% | 0,17 м-1 | 2,3см | 150нм |
| 14 | 0,6% | 0,9 м-1 | 45мм | 180нм |
| 15 | 9% | 0,03 м-1 | 1мм | 110нм |